Технические характеристики

| Марка по плотности, кг/м3 | Д500, Д600 |
| --- | --- |
| Прочность на сжатие , кг/см2 | 25; 35, (В2; В2,5) |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/м*С° | 0,12-0,16 |
| Морозостойкость не менее | F-25 |
| Отпускная влажность, % | не более 25 |
| Огнестойкость, час | 3 |

| Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объём блока | Кол-во штук в 1 м3 | Кол-во м3 на поддоне | Кол-во штук на поддоне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 300 | 100 | 0,018 | 55,5 | 1,296 | 72 |
| 600 | 150 | 300 | 0,027 | 37,04 | 1,296 | 48 |
| 600 | 200 | 300 | 0,036 | 27,7 | 1,296 | 36 |
| 600 | 300 | 300 | 0,054 | 18,52 | 1,296 | 24 |
| 600 | 300 | 250 | 0,045 | 22,23 | 1,44 | 32 |
| 600 | 200 | 250 | 0,03 | 33,54 | 1,44 | 48 |
| 600 | 250 | 400 | 0,06 | 16,66 | 1,44 | 24 |

Загрузка машины («ФУРА») – 22 поддона (28,512 м3; 28,8 м3) упакованные

в полиэтиленовую упаковку